# Text boxes

# АППАРАТ

# ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

# ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ

«ПУРМ-180МА»

###### ПАСПОРТ

ИЗДЕЛИЕ №_____________________

г. Москва

2005г.

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие разрешение на проведение электросварочных работ и квалификацию специалистов не ниже IV разряда, прошедших теоретическое и практическое обучение правилам работы с аппаратом.

Каждый раз перед началом работы необходимо визуально убедиться в исправности изоляции соединительных проводов и кабелей, особенно тех, которые перемещаются в процессе работы в зоне резки металла.

Не допускается работа при повреждениях изоляции проводов и воздушных шлангов.

Выполнение работ во взрывоопасных и взрывопожарных помещениях должно производиться в соответствии с требованиями, изложенными в «Типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» РД 09-364-00, утвержденной Госгортехнадзором.

Категорически запрещается  работа аппарата во время выпадение атмосферных осадков. На это время компрессор, источник питания и резак должны иметь внешнюю защиту.

Замену катода или сопла следует производить только при выключенном источнике питания.

Запрещается при включенном источнике питания касаться руками головки резака (мундштука плазмотрона) - опасно для жизни.

Во избежание травматизма ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-производить регулировку, наладку и другие работы на неотключенном от сети аппарате;

-продолжать работу при обнаружении неисправности;

-работать без защитной сварочной маски.

# 9.Возможные неисправности и способы их устранения

| № | Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | При включении автоматического выключателя источника питания лампочка «Сеть» не горит | - отсутствует напряжение питающей сети или обрыв фаз - источник питания не заземлен - перегорела лампочка «Сеть» | - установить причину отсутствия подачи напряжения - заземлить источник питания - лампочку заменить |
| 9.2 | При наличии питания от внешней сети лампочка «Сеть» погасла | -обрыв фазы внешней сети | -устранить причину обрыва |

8

# Содержание

| Назначение ___________________________________ Технические характеристики ____________________ Комплект поставки ____________________________ Устройство и принцип работы ___________________ Подготовка к работе ___________________________ Порядок работы и условия эксплуатации __________ Техническое обслуживание _____________________ Меры безопасности ____________________________ Возможные неисправности и способы их устранения Гарантийные обязательства _____________________ Правила хранения _____________________________ Свидетельство о приемке________________________ Свидетельство об упаковке ______________________ Рис 1. Плазмотрон ________________________________ Рис 2. Схема подключения аппарата ________________ Рис 3. Схема подключения кабель-шлангового пакета и кабеля заземления к аппарату ______________________ Рис 4. Схема электрическая принципиальная__________ | 2 2 3 3 4 5 7 7 8 11 11 18 18 12 13 14 15 |
| --- | --- |

1

| A2 | Осциллятор |  |
| --- | --- | --- |
| VD1 | Диод Д-246 | 1 |
| VD2 | Тиристор Т 132-50-12-4 | 1 |
| VD3 | Динистор КН 102Б | 1 |
|  | Конденсаторы |  |
| Сl | МБГО-2 10 мкФ 630В | 1 |
| C2 | К-73-11аО,15мкФ 63В (220пФ 63В) | 1 |
| C3 | КВИ-2 470 пФ 16кВ (630пФ 12кВ) | 1 |
| C4 | К-73-17 0,47 мкФ 630В | 1 |
| C5 | МБГО-2 4мкФ 630В | 1 |
|  | Резисторы |  |
| Rl | МЛТ-1 100 кОм | 1 |
| R2 | МЛТ-0,5 33 кОм | 1 |
| R3 | МЛТ-0,5 22 кОм | 1 |
| R4,R5 | МЛТ-0,5 51 кОм | 2 |
| R6 | МЛТ-1 200 кОм | 1 |
| R7 | ПЭВ-25 180 Ом | 1 |
| Тl | Трансформатор 3012.3705 ТУ37.464.035-93 | 1 |
| LI | Дроссель | 1 |
| FV1 | Разрядник | 1 |
| A3 | Блок управления (см. инструкцию по подключению и настройке в паспорте) |  |

17

Настоящий паспорт устанавливает основные технические параметры и характеристики аппарата для воздушно-плазменной резки металлов «ПУРМ-180МА», в дальнейшем «аппарат». Перед началом эксплуатации необходимо тщательно изучить настоящий паспорт.

# 1. Назначение

Аппарат предназначен для разделительной резки нержавеющих сталей, черных и цветных металлов с использованием плазмотрона воздушного охлаждения.

Процесс основан на использовании воздушно-плазменной дуги постоянного тока прямого действия.

Аппарат изготавливается в климатическом исполнении У категории размещения 2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего воздуха от –10 до +40(С и относительной влажности до 80%.

Окружающая среда должна быть не взрывоопасной и не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих металлы и изоляционные материалы. Аппарат в соответствии с ГОСТ 12221 относится к типу ПлР-2-200.

# 2.Технические характеристики

| № | Наименование | Ед-ца измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение трехфазной питающей сети при частоте 50 Гц | В | 380(5% |
| 2 | Диапазон регулировки рабочего тока | А | 60..130/170* |
| 3 | Стабилизация тока в пределах регулировки | % | 2,5 |
| 4 | Напряжение холостого хода | В, не более | 300 |
| 5 | Потребляемая мощность (не более) | кВт | 30 |
| 6 | Наибольшая толщина разрезаемого металла (углеродистая сталь) при номинальном напряжении 380В при резке вручную | мм, не менее | 50 |
| 7 | Скорость резки углеродистой стали толщиной 10 мм | мм/мин, не менее | 2000 |
| 8 | Режим работы, ПВ | % | 100 |
| 9 | Плазмообразующая среда | - | воздух |
| 10 | Охлаждение плазмотрона | - | воздушное |
| 11 | Расход воздуха | м3/ч | 30 |
| 12 | Давление воздуха | атм. | 4-5 |
| 13 | Степень защиты по ГОСТ 14254 | - | IP21 |
| 14 | Габаритные размеры источника питания (ДxШxВ) | мм | 620х560х980 |

2

| № | Наименование | Ед-ца измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Длина коммуникаций от источника питания до плазмотрона | м | 10,20,30 |
| 16 | Масса аппарата (без компрессора) | кг, не более | 250 |

* - плавная регулировка тока в диапазоне 60..130 А, при включении потенциометра на максимум (выключение регулировки) – нерегулируемо макс 180 А.

3. Комплект поставки

Аппарат «ПУРМ-180МА» поставляется в следующей комплектации*:

| № | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП-180МА | Источник питания (поз.1, рис.2) | 1 |
| 2 | КШ2П-Р-10; РП2 | Кабель-шланговый пакет (10м) в сборе с ручкой плазмотрона (поз.4, рис.2) | 1 |
| 3 | П2-180 | Плазмотрон (поз.5, рис.2) | 1 |
| 4 | ВП2Б1-10А | Предохранитель | 2 |
| 5 | К-01У | Катод (электрод) (поз.7, рис.1) | 10 |
| 6 | С1-180М | Сопло (поз.1, рис.1) | 5 |
| 7 | КП1 | Ключ плазмотрона | 1 |
| 8 |  | Кабель заземления (поз.6, рис.2) | 1 |
| 9 |  | Паспорт | 1 |

*Комплектация оборудования может отличаться от приведенной в зависимости от модификации и исполнения аппарата.

Аппарат может дополнительно комплектоваться компрессором типа К-24 Бежецкого завода «Автоспецоборудование» и очистителем сжатого воздуха от влаги, масла и пыли.

Также аппарат может использоваться как силовая часть шарнирных  копирных  машин типа АСШ-2, АСШ-70, «Огонек», «Гугарк», «Орбита». В этом случае вместо кабель-шлангового пакета в сборе с ручкой плазмотрона (поз.4,5, рис.2) аппарат комплектуется специальной втулкой-держателем (поз.16, рис.2) плазмотрона и выносной кнопкой управления для дистанционного поджига дуги (поз.17, рис.2).

# 4.Устройство и принцип работы

4.1. В источник питания входит силовой понижающий трансформатор, панельный блок выпрямителей переменного тока, системы защиты и обеспечения работы аппарата в заданных технических параметрах.

На передней панели источника питания находятся выключатели подачи электропитания, контрольные лампы, блок предохранителей, выключатель вентилятора, манометр давления воздуха в компрессоре и потенциометр регулировки тока. Для удобства работы источник питания установлен на колесах обеспечивающих возможность его перемещения.

4.2. Резак плазменный в сборе с электрическими и воздушными коммуникациями состоит из плазмотрона (рис.1), ручки и кабель-шлангового пакета, включающего в себя кабель дежурной дуги, токогазоподвод и кабель управления.

3

| Перечень элементов к электрической схеме ПУРМ-180МА |
| --- |
| Al | Источник питания |  |
| F1,F2 | Вставка плавкая ВП 2 Б1-5А | 2 |
| SA1 | Тумблер ТВ-1 -4 | 1 |
| KM1 | Магнитный пускатель ПМ-12-063151 УХЛ4В | 1 |
| KM2 | Магнитный пускатель ПМЕ-211 380В 25А | 1 |
| SB1 | Микровыключатель ПМ-22-2В | 1 |
| SF1, SF2 | Геркон КЭМ-2 | 2 |
|  | Диоды |  |
| VD7...VD10 | КД-202Д (Ж,К,М,Р) | 4 |
|  | Конденсаторы |  |
| Cll... C13 | К-73-171мкф400В | 3 |
| C7...C10 | К-73-17 0,47 мкФ 400В | 4 |
| C17 | К 50-16 1000 мкФ 63В | 1 |
| C14...C16 | К 73-17 0,22 мкФ 60В | 3 |
|  | Резисторы |  |
| R9...R12 | МЛТ-2 150 Ом | 4 |
| R13 | МЛТ-2 1кОм | 1 |
| R14 | МЛТ-2 390 кОм | 1 |
| RSI | Шунт 75ШС ММЗ-500-0,5 | 1 |
|  | Реле |  |
| KH-l,KH-4, KH-5 | РЭС-22 27В | 3 |
| KH-2,KH-3 | РНЕ-44 27В | 2 |
|  | Трансформаторы |  |
| Tl | Трансформатор силовой | 1 |
| T2 | ТАН-1 220В/27В (ТАН-13,ТАН-27,ТА-28,ТА-88) | 1 |
| HL1...HL3 | Лампа МН 24В 90мА | 3 |
| PA | Амперметр М42300 0..500А | 1 |
| PV | Вольтметр М42300 О..ЗООА | 1 |
| SKI | Термостат В-1002А 90° (100°С) | 1 |
|  | Клеммы, зажимы |  |
| XT1...XT4 | Наконечники кабеля питания | 4 |
| XT5...XT7 | Болтовые клеммы внешних подсоединений | 3 |
| X8 | Зажим сварочный 250А | 1 |
| M1,M2,M3 | Электровентилятор 1,25 ЭВ-2,8-6-327 ОТ4 | 3 |

16

Токогазоподвод представляет собой армированный шланг внутренним диаметром 12 мм, в котором протянут провод высокого напряжения.

Плазмотрон обеспечивает условия для образования и поддержания плазменной дуги.

Ручка резака служит для соединения электрической цепи и воздушной магистрали с плазмотроном, который вворачивается в переднюю часть внутренней стороны ручки. На внутренней стороне ручки находится клавиша включения резака в работу. При комплектации втулкой-держателем клавиша включения резака в работу выносится отдельно (поз.17, рис.2).

4.3. Процесс воздушно-плазменной резки основан на использовании воздушно-плазменной дуги постоянного тока прямого действия (катод (электрод) - «катод», разрезаемый металл - «анод»).

Сущность процесса заключается в местном  плавлении  и выдувании расплавленного металла с образованием полости реза при перемещении резака относительно разрезаемого металла. Для возбуждения рабочей дуги, первоначально, через осциллятор зажигается дежурная дуга между  катодом и соплом плазмотрона, которая выдувается из сопла в виде плазменного факела длинной до 60 мм. Ток  дежурной дуги  40 -50 А.

При касании факелом дежурной дуги разрезаемого металла возникает рабочая режущая дуга между катодом и разрезаемым металлом, дежурная дуга при этом автоматически выключается.

# 5.  Подготовка к работе

# 5.1. Заземлить источник питания гибким медным кабелем сечением не менее 10 мм2.

# 5.2. Конец кабеля заземления с помощью зажима закрепить на разрезаемом металле.

5.3. Вывернуть плазмотрон из ручки. Снять сопло и вывернуть катод (электрод). Осмотреть поверхности сопла и катода. Если глубина выгорания  циркониевой (гафниевой) вставки катода составляет более 2 мм, катод подлежит обязательной замене, так как дальнейшая эксплуатация такого катода приведет к разрушению плазмотрона.

Рабочие поверхности сопла и катода должны быть чистыми. Появляющийся в процессе эксплуатации нагар необходимо зачистить мелкозернистой шкуркой.

# Проверить состояние резьбы катода. Катод должен заворачиваться свободно  до упора вручную с небольшим усилием для фиксации.

Посадочная поверхность сопла должна быть чистой, без сколов и вмятин. Диаметр отверстия сопла не должен превышать более двух диаметров от первоначального значения.

Проверить зазор между катодом и соплом для чего: снять седло (поз.8 рис.1), опустить сопло (поз.1 рис.1) на установленный катод до касания и, через отверстие сопла, замерить штангенциркулем расстояние от наружной поверхности сопла до центральной части катода, затем, установив седло, вновь замерить это расстояние. Если разница между замерами не равна 0,8±0,2мм, то произвести регулировку зазора между соплом и катодом для чего:

Рис.3 (Разрез А-А на рис.2.)

Схема подключения кабель-шлангового пакета и кабеля заземления к аппарату

14

# 12. Свидетельство о приемке

# Аппарат для воздушно-плазменной резки металлов «ПУРМ-180МА»

заводской №___________________ соответствует ТУ 3441-004-32472367-99 и признан годным к эксплуатации.

# Дата выпуска «___»_________________ г.

# Начальник ОТК _____________________

# 13. Свидетельство об упаковке

# Аппарат для воздушно-плазменной резки металлов «ПУРМ-180МА»

заводской №__________________ упакован __________________________

________________________________________________________________

согласно требованиям технических условий.

# Дата упаковки «____»_______________ г.

# Упаковку произвел ______________________

http://www.purm.ru

В связи с постоянной работой по совершенствованию аппарата в целях повышения его надежности и технических характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном издании.

18

-отвернуть мундштук (поз.2 рис.1);

-снять кожух (поз.3 рис.1);

-отвернуть и снять гайку (поз.6 рис.1) плазмотрона;

-установить сопло (поз.1 рис.1) плазмотрона на своё посадочное место;

-удерживая рукой корпус (поз.5 рис.1), вращением плоскогубцами электрододержателя (поз.4 рис.1) по часовой стрелке добиться момента касания внутренней поверхности сопла с наружной поверхностью катода;

-штангенциркулем, через канал сопла, замерить расстояние от наружной поверхности сопла до центральной части катода;

-удерживая рукой корпус (поз.5 рис.1), вращением плоскогубцами электрододержателя (поз.4 рис.1) против часовой стрелки добиться увеличения замеренного ранее расстояния на величину 0,8 (0,2 мм;

-зафиксировать выставленный зазор гайкой (поз.6 рис.1);

-установить кожух (поз.3 рис.1) и завернуть мундштук (поз.2 рис.1) плазмотрона;

-завернуть плазмотрон в ручку.

5.4. Установить автоматический выключатель на источнике питания в положение «Выкл.».

Кабелем (КГ 3(16+1(6) источник питания через прилагаемый электроразьем подключить к внешней сети.

6. Порядок работы и условия эксплуатации

6.1. Включить компрессор и проверить направление вращения коленчатого вала компрессора (см. паспорт компрессора).

В случае вращения коленчатого вала в противоположную сторону, выключить автомат включения компрессора и поменять местами два соединительных провода кабеля подсоединения, закрепленных на распределительном щите.

Примечание: Рекомендуется использовать воздух с влажностью не более 80%, без масла и механических примесей.

Отрегулировать (при необходимости) регулятор давления на компрессоре на давление срабатывания предохранительного клапана 5 атм.

6.2. Включить автомат, расположенный на передней панели источника питания, при этом должна загореться лампочка «Сеть» и включиться вентилятор охлаждения выпрямительного блока.

6.3. Убедиться, что  начался рост давления на манометре, расположенном на передней панели.

6.4. Проверить поджиг дежурной дуги. Для этого направить плазмотрон в сторону и нажать клавишу на ручке резака. При этом должна возникнуть дежурная дуга, которая при нажатой кнопке а в т о м а т и ч е с к и отключается через 1,5-2,0 секунды.

Не рекомендуется прерывать работу дежурной дуги принудительно отключением клавиши.

6.5. Расположить резак над разрезаемым изделием на расстоянии  5-10 мм от рабочей поверхности сопла и нажать клавишу.

После возникновения режущей дуги скорость перемещения резака должна быть такой, чтобы дуга резала металл на всю толщину и горела без обрыва. При чрезмерной скорости перемещения резака дуга не успевает проплавлять металл и частицы расплавленного металла, выбрасываются на поверхность плазмотрона и разрезаемого металла.

Внимание: в процессе резки необходимо выдерживать зазор между плазмотроном и разрезаемым металлом, так как касания разрезаемого металла приводят к преждевременному выходу из строя не только сопла и мундштука, но и плазмотрона в целом.

6.6. При появлении в процессе резки зеленоватого оттенка режущей дуги (признак выхода из строя катода) прекратить резку, выключить источник питания, через 30-40 секунд выключит компрессор (время охлаждения плазмотрона) и проверить состояние катода согласно п. 5.3.

Категорически запрещается выворачивать плазмотрон при наличии давления воздуха в кабель-шланговом пакете. Это приведет к разрушению резьбового соединения плазмотрон – ручка.

6.7. По окончанию работы обесточить источник питания путем выключения выключателя на передней панели, отключить подачу воздуха к источнику питания. Вывернуть плазмотрон и продуть кабель-шланговый пакет сжатым воздухом давлением 5-6 атм.

Рекомендации: Для предотвращения замерзания конденсата влаги  в кабель-шланговом пакете при эксплуатации в условиях пониженных температур рекомендуется в конце рабочего дня отсоединить кабель-шланговый пакет и хранить его в отапливаемом помещении.

Пояснения к рис. 2

| Наименование | Позиция на рис. 2 |
| --- | --- |
| Источник питания | 1 |
| Панель управления | 2 |
| Кабель подключения к сети | 3 |
| Ручка с кабель-шланговым пакетом | 4 |
| Плазмотрон | 5 |
| Кабель заземления (источник - металл) с клеммой | 6 |
| Клемма заземления на источнике питания | 7 |
| Провод заземления источника питания | 8 |
| Провод заземления компрессора | 9 |
| Провод заземления разрезаемого металла | 10 |
| Штуцер подсоединения воздуха на источнике питания | 11 |
| Шланг подвода воздуха | 12 |
| Компрессор | 13 |
| Очиститель воздуха | 14 |
| Разрезаемый металл | 15 |

Рис. 2

Схема подключения аппарата

13

| Втулка-держатель для автоматической резки с кабель-шланговым пакетом | 16 |
| --- | --- |
| Выносная кнопка управления | 17 |

Пояснения к рис. 3

| Наименование | Позиция на рис. 3 |
| --- | --- |
| Клемма на шине «ИЗДЕЛИЕ+» (крепление кабеля заземления (поз.6, рис.2)) | 1 |
| Клеммы провода управления | 2 |
| Клемма кабеля «СОПЛО» | 3 |
| Тройник «ВОЗДУХ-КАТОД» | 4 |
| Токогазоподвод | 5 |
| Манометр | 6 |
| Радиаторы охлаждения | 7 |
| Кабель заземления (поз.6, рис.2) | 8 |

7.Техническое обслуживание

7.1. Техническое обслуживание аппарата заключается в периодической проверке герметичности воздушной системы, зачистке контактов электромагнитных пускателей и выключателей, установленных в каркасе источника питания. Не реже одного раза в три месяца необходимо производить очистку пазов охладителей и внутренних полостей источника питания от пыли.

7.2. Один раз в месяц разобрать плазмотрон согласно п.5.3., дополнительно вывернуть электрододержатель (поз. 4, рис. 1). Проверить чистоту канавок на наружной поверхности электрододержателя. При загрязнении канавок протереть поверхность чистой ветошью смоченной в бензине.

7.3. Техническое обслуживание паспортизованных агрегатов  поставляемых с аппаратом осуществлять согласно их паспортам.

# 8.Меры безопасности

Процесс воздушно-плазменной резки связан с применением высокотемпературной дуги. Резка сопровождается плавлением и испарением металла с выделением вредных окислов и паров, поэтому при эксплуатации аппарата в закрытых помещениях необходимо место резки обеспечить вентиляцией  с 10-ти кратным воздухообменом.

Резчик должен быть обеспечен спецодеждой и защитной сварочной маской  (стекла ЭС-300).

Правила электробезопасности при воздушно-плазменной резке определяются системой стандартов безопасности труда ГОСТ 12.2.007.8-75  «Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности».

7

Рис 1. Плазмотрон П2-180

| 1. Сопло С1-180М | 6. Гайка Г-П1-180М |
| --- | --- |
| 2. Мундштук З-П1-180М | 7. Электрод (катод) К-01У |
| 3. Кожух П-П1-180М | 8. Седло СС-П2-180 |
| 4. Электрододержатель ЭД-П2 | 9. Дефлектор электрододержателя ДЭД-П2 |
| 5. Корпус Кт-П2-180 |  |

12

2

4

5

6

# 10. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик аппарата, указанных в настоящем паспорте, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки аппарата с предприятия – изготовителя.  Гарантия не распространяется на расходные материалы (катоды и сопла) и плазмотрон. Гарантийный срок службы плазмотрона –  6 месяцев  со дня отгрузки с предприятия изготовителя или 360 часов наработки. Гарантийная наработка обеспечивается использованием сопел и катодов, поставляемых предприятием-изготовителем, при работе на токах до 180А.

Предприятие обязуется за свой счет заменить или отремонтировать аппарат в течение указанного гарантийного срока, если будут снижены показатели качества ниже значений, указанных в настоящем паспорте.

Замена или ремонт аппарата производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации приведенных в настоящем паспорте, со сроком гарантии, указанным в соответствующем паспорте.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дополнительное паспортизированное оборудование, производимое другими предприятиями и поставляемыми совместно с аппаратом (компрессор, системы очистки воздуха и т.д.). Гарантийные обязательства несет завод-изготовитель данного оборудования.

# 11. Правила хранения

Хранение аппарата должно производиться в помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков и повторно-переменных перепадов температур вызывающих образование конденсата на узлах аппарата. Температура хранения от –10 до + 40 (С.

Хранение аппаратов под навесом без упаковки в тару не допускается. Аппараты, принятые на склад для хранения более одного года, разрешается хранить без упаковки в тару. Условия хранения  4 (Ж2) по ГОСТ 15150.

11

Рис. 4  Схема электрическая принципиальная

15

| № | Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.6 | Частый выход из строя электрода и сопла, перегрев плазмотрона | - перекрыта воздушная магистраль - негерметичность системы воздушных коммуникаций - компрессор не выдает требуемый расход воздуха - слабое истечение воздуха из плазмотрона | - проверить техническое состояние воздушной магистрали - выполнить работы согласно требованиям, указанным в паспорте компрессора - разобрать и промыть ацетоном детали плазмотрона, продуть сжатым воздухом |
| 9.7 | При нажатии на клавишу резака отсутствует поджиг дежурной дуги, при этом силовой трансформатор источника питания начинает «гудеть» | - пробой одного из диодов в цепи выпрямителей переменного тока | - заменить отказавший диод |
| 9.8 | После замены катода отсутствует поджиг дежурной дуги, нет выхода воздуха из плазмотрона | - нет зазора 1..2мм (рис.1) в магистрали подачи на охлаждение и образование дуги плазмотрона | - вывернуть катод, замерить глубину внутренней поверхности катода, которая должна превышать величину выступа дефлектора электрододержателя (поз.9 рис.1) над поверхностью электрододержателя на 1..2мм |
| 9.9 | Максимальная толщина разрезаемого металла ниже значений указанных в технических характеристиках данного паспорта | - мощность и напряжение внешней сети, к которой подключен аппарат ниже требуемых значений | - подключить аппарат к сети требуемой мощности и напряжению |

10

| № | Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | При включении автоматического выключателя источника питания лампочка «Сеть» не горит | - отсутствует напряжение питающей сети или обрыв фаз - источник питания не заземлен - перегорела лампочка «Сеть» | - установить причину отсутствия подачи напряжения - заземлить источник питания - лампочку заменить |
| 9.2 | При наличии питания от внешней сети лампочка «Сеть» погасла | -обрыв фазы внешней сети | -устранить причину обрыва |
| 9.3 | Не возбуждается дежурная дуга при нажатии на клавишу резака. Лампочка «КЗ» не горит | - давление воздуха в системе выше допустимого - большой зазор между катодом и соплом - внутренний обрыв в кабеле дежурной дуги, или кабеле управления - в воздушной магистрали скопилась вода | -отрегулировать давление согласно паспорту -отрегулировать зазор -заменить неисправный кабель -слить конденсат из ресивера компрессора, вывернуть плазмотрон, продуть систему от компрессора в течение 2-3 минут |
| 9.4 | Горит лампочка «КЗ» | - короткое замыкание между соплом и катодом | -зачистить поверхность сопла и катода, установить необходимый зазор |
| 9.5 | Не возбуждается режущая дуга | - нет контакта в цепи: Источник питания – разрезаемый металл | - проверить надежность контакта соединительного кабеля - перебрать плазмотрон, проверить герметичность воздушных коммуникаций, сменить сопло, сменить катод |

9